1、工程材料破壞的原因，可分為那三大類？請列述之。 (10%)

2、試繪圖並說明玻璃轉換溫度（Tg）之重要意義？ (10%)

3、如何用第I型水泥調製出具有第II型與III型水泥效果的混凝土？請說明之。(15%)

4、鹼骨材反應的機理為何？並請剖析反制之對策。(15%)

5、說明水泥混凝土的「硫酸鹽侵蝕(sulfate attack)」反應機理。10%

6、何謂金屬材料的應變硬化(strain-hardening)現象？10%

7、描述混合骨材之粒徑分佈時，有「密級配(dense grade)」、「開放級配(open grade)」、及「殘缺級配(gap grade)」之分，試區分並說明各自的用途。10%

8、請區分材料的潛變(creep)與疲勞(fatigue)。10%

9、由某砂石場取得之細粒料(砂)，執行篩分析與比重試驗之數據如下，試求算此砂之各篩過篩百分比及細度模數(F.M.)值。10%

| 篩號 | 留篩重(克) |
| --- | --- |
| 3/8” | 0 |
| No.4 | 12.0 |
| No.8 | 154.4 |
| No.16 | 138.2 |
| No.30 | 150.2 |
| No.50 | 117.0 |
| No.100 | 43.6 |
| No.200 | 54.4 |
| 底盤 | 42.8 |