一、某工程取得之代表性砂之篩分析試驗及比重試驗數據如下表，請計算此砂的各篩過篩百分比，並計算此砂的細度模數(Fineness Modulus)，說明此砂的細度模數是否符合混凝土用砂的細度模數規定。用比重試驗所得的數據計算此砂的烘乾虛比重、面乾虛比重、視比重、及吸水率。10%

| 篩號 | 3/8” | No.4 | No.8 | No.16 | No.30 | No.50 | No.100 | No.200 | 底盤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留篩重(g) | 0 | 23.5 | 434.8 | 492.7 | 381.0 | 229.4 | 115.6 | 58.2 | 56.5 |

比重試驗數據：

空瓶重=190.1 (g)

瓶加面乾砂重=690.1 (g)

瓶加砂加滿水重=1019.7 (g)

瓶加滿水重=708.4 (g)

烘乾砂重=490.5 (g)

二、寫出水泥中四種主要複合物成份C3S、C2S、C3A、C4AF之完整中英文名稱，何者遇水反應最快造成閃凝。10%

三、寫出五種基本波特蘭水泥之主要成份差異，及其適用範圍。10%

四、一混凝土圓柱試體(直徑6in.高12in.)在試驗室中承受50公噸壓力後破壞，試計算其抗壓強度，分別以psi及kg/cm2表示。10%

五、說明何謂卜作嵐反應(Pozzolanic Reaction)？添加卜作嵐材料之水泥混凝土會具有哪些特性。10%

六、寫出下列10個英文材料名詞的正確中譯：(1)Admixture , (2)Fly Ash, (3)Superplasticizer, (4)Aggregate, (5)Gradation, (6)strength, (7)Pozzolans, (8)Hydration, (9)Blast Furnace Slag, (10)Cement. 10%

七、請寫出公路工程上應用的石油瀝青材料的分類及應用方式。10%

八、解釋何謂金屬的應變硬化(strain hardening)現象。10%

九、請區分材料的潛變(creep)與疲勞(fatigue)。10%

十、解釋材料之勁度(stiffness)與韌性(toughness)。10%